中华人民共和国国家标准

UDC 661.182

GB 7125-86

压敏胶粘带厚度测定方法 涡流法
Testing method，for thickness of pressure sensitive adhesive tapes(Eddy current)

1 适用范围 
    1．1 本标准适用于涡流法测定压敏胶粘带厚度。
    1．2 本方法对于不平整的挠性金属基材的胶粘带不适用。
2 定义
    胶粘带厚度——是指胶粘剂厚度加基材(或包括背面有处理材料涂层的基材)的厚度。
3 仪器
    3．1 涡流式测厚仪应满足下列要求：
    测量精度：1 μm；
    测量误差：±1 μm；
    读数值±2％；
    探头直径：5°±0．05mm； 
    单位面积受压力：40±3kPa。
4 试样
    4．1 试样长度约50mm，宽度不小于6mm。
    4．2 试样应无缺胶，气泡、杂质、皱折等缺陷。手或其他物体不应接触测量区域。 
5 试样制备
    5．1 片状、双面胶粘带应轻轻揭去隔离层。卷状胶粘带应先去除最外面的3—5层，然后均匀剥开胶粘带制备试样，停放时间应大于2 min。
    5．2 对于宽度在100mm以上的胶粘带，可在长度方向以45°角截取后制备。 
6 试验条件
    6．1 除有特殊规定外，标准试验室的温度为23±2℃；相对湿度为45％～55％。
    6．2 胶粘带应在6．1条件下放置2h以上。 
7 试验步骤
    7．1 按仪器操作规程进行测量。
8 试验结果 
    8．1 代表同一性能的试样个数应不少于10个，试验结果用算术平均值、最大值、最小值表示。
    8．2 试验结果用下列名称和单位表示：
    基材厚度，μm；
    胶粘带厚度，μm；
    隔离层厚度，μm；
    胶粘剂厚度，μm。
9 试验报告 
    a. 胶粘带型号；
    b. 送样单位、送样日期，
    c. 试验仪器型号；
    d．试验室温度、湿度；
    e. 试验结果的平均值、最大值、最小值，
    f. 试验者、试验日期；
    g. 其他需要报告的内容。

    附加说明：
    本标准由中华人民共和国化学工业部提出，由上海橡胶制品研究所归口。
    本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
    本标准主要起草人沈军。


    国家标准局1986—12—30发布 1987—10—01实施